| 1 Цели освоения дисциплины (модуля) |  |
| --- | --- |
| Целью освоения дисциплины «Технология и оборудование процессов производства сортового металла и ковочно-штамповочного производства и метизов» является развитие всех отраслей промышленности страны и прежде всего машиностроения и строительства определяет требуемый сортамент ковочно – штамповочного производства, сортопрокатной и метизной продукции. Целью данного курса является расширение кругозора студентов, вооружение необходимым набором знаний о сортовой прокатке металла, о ковочно – штамповочном производстве и о производстве метизной продукции. Все эти процессы относятся к ОМД. Целью данного курса также является развитие профессиональных умений выбирать оптимальный вариант технологического процесса, а так же выполнять технологические разработки. Указанная цель достигается за счет развития у студентов, необходимых качеств, которые пригодятся им в последующей инженерной деятельности, обучения теоретическим основам, способам, методам, в соответствии со стандартами. |  |
| 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы |  |
| Дисциплина Технология и оборудование процессов производства сортового металла и ковочно-штамповочного производства и метизов входит в вариативную часть учебного плана образовательной программы. Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик: |  |
| Физика |  |
| Технология конструкционных материалов |  |
| Машиностроительные материалы |  |
| Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик: |  |
| Производственная – преддипломная практика |  |
| Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы |  |
| Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена |  |
| 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) «Технология и оборудование процессов производства сортового металла и ковочно-штамповочного производства и метизов» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: |  |
| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| ПК-3 способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения |  |
| Знать | - основные методы исследований, используемых в разработке новых технологических процессов ОМД; - определения процессов производства сортового металла, ковочно – штамповочного производства, и производства метизной продукции; |
| Уметь | - выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, информационному обслуживанию производства; |
| Владеть | - методы исследований, правила и условия выполнения работ; - методиками составления научных отчетов, написания статей по выполненным НИР. |
| ПК-11 способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий |  |
| Знать | -технологию для производства сортового металла, ковочно – штамповочного производства, и для производства метизной продукции; |
| Уметь | -выполнять технологические разработки, выбирать оптимальный вариант технологического процесса; |
| Владеть | - методами и способами производства сортового металла, продукции ковочно – штамповочного и метизного производств. |
| ПК-13 способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование |  |
| Знать | - оборудование для производства сортового металла, ковочно – штамповочного производства, и для производства метизной продукции; |
| Уметь | - выбирать основное и вспомогательное оборудование для реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения; |
| Владеть | - методами и способами выбора основного и вспомогательного оборудования для сортового металла, продукции ковочно – штамповочного и метизного производств. |

|  | 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 акад. часов, в том числе: – контактная работа – 94,55 акад. часов: – аудиторная – 90 акад. часов; – внеаудиторная – 4,55 акад. часов – самостоятельная работа – 121,75 акад. часов; – подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа Форма аттестации - экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел/ тема дисциплины |  | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа студента | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код компетенции |
|  |  |  | Лек. | лаб. зан. | практ. зан. |  |  |  |  |
| 1. Технология и оборудование процессов производства метизов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Сортамент метизного производства. Определения процессов производства метизов. Назначение, типы машин и агрегатов метизных цехов. |  | 8 | 5 |  | 5/2И | 11,75 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Выполнение контрольной работы. | Сдача КР №1 | ПК-11, ПК-13, ПК-3 |
| Итого по разделу |  |  | 5 |  | 5/2И | 11,75 |  |  |  |
| 2. Технология и оборудование процессов производства ковочно-штамповочного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Общие вопросы ковочно-штамповочного производства. |  | 8 | 4 |  | 4/1,6И | 11 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Выполнение контрольной работы. | Сдача КР №1 | ПК-11, ПК-13, ПК-3 |
| 2.2 Производство поковок в открытых штампах. |  |  | 4 |  | 4/1,6И | 11 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Выполнение контрольной работы. | Сдача КР №2 | ПК-11, ПК-13, ПК-3 |
| 2.3 Производство поковок в закрытых штампах. |  |  | 4 |  | 4/1,6И | 11 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Выполнение контрольной работы. | Сдача КР №3 | ПК-11, ПК-13, ПК-3 |
| 2.4 Оборудование ковочно-штамповочного производства |  |  | 4 |  | 4/1,6И | 11 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Выполнение контрольной работы. | Сдача КР №4 Сдача КР №5 Сдача КР №6 | ПК-11, ПК-13, ПК-3 |
| Итого по разделу |  |  | 16 |  | 16/6,4И | 44 |  |  |  |
| 3. Технология и оборудование процессов производства сортового металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Сортамент сортового проката. |  | 8 | 4 |  | 4/1,6И | 11 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Выполнение контрольной работы. | Сдача КР №6 | ПК-11, ПК-13, ПК-3 |
| 3.2 Технология производства катанки. |  |  | 4 |  | 4/1,6И | 11 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Выполнение контрольной работы. | Сдача КР №7, Сдача КР №8 | ПК-11, ПК-13, ПК-3 |
| 3.3 Классификация сортовых станов; основные кинематические и конструктивные схемы сортовых станов. |  |  | 4 |  | 4/1,6И | 11 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Выполнение контрольной работы. | Сдача КР №11, Сдача КР №12 | ПК-11, ПК-13, ПК-3 |
| 3.4 Схемы размещения сортовых станов. Главная линия прокатной клети. |  |  | 4 |  | 4/1,6И | 11 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Выполнение контрольной работы. | Сдача КР №10 | ПК-11, ПК-13, ПК-3 |
| 3.5 Валки сортовых станов. Технология изготовления прокатных валков; стали и чугуны для прокатных валков. Итого по разделу |  |  | 4 |  | 4/1,6И | 11 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Выполнение контрольной работы. | Сдача КР №13 | ПК-11, ПК-13, ПК-3 |
| 3.6 Перспективы развития сортопрокатного производства. |  |  | 4 |  | 4/1,6И | 11 | Подготовка к практическому занятию. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Выполнение контрольной работы. | Сдача КР №9 | ПК-11, ПК-13, ПК-3 |
| Итого по разделу |  |  | 24 |  | 24/9,6И | 66 |  |  |  |
| 4. Экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Экзамен |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за семестр |  |  | 45 |  | 45/18И | 121,75 |  | экзамен |  |
| Итого по дисциплине |  |  | 45 |  | 45/18И | 121,7 5 |  | экзамен | ПК-11,ПК- 13,ПК-3 |

5 Образовательные технологии

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий: Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму. 2. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно- значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды. Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе (меж-групповой диалог, дискуссия как спор-диалог). 3. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий: Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио и видеоматериалов). Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Технология и оборудование процессов производства листового и сортового металла» самостоятельная работа студентов предполагает решение контрольных задач на практических занятиях.

Примерные темы практических заданий:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 «Общие вопросы прокатного производства»

Последовательность выполнения

№1. Дать определения процессов  производства листового и сортового металла.

№2. Приведите известные классификации технологических процессов ОМД.

№3. Назначение, типы машин и агрегатов прокатных цехов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 «Производство толстолистовой стали»

Последовательность выполнения

№1. Укажите термомеханические режимы производства толстолистовой стали.

№2. Перечислите основные дефекты  при производстве толстолистовой стали.

№3. Рассчитайте маршрут прокатки по заданным размерам готовой продукции. Рассчитайте энергосиловые параметры прокатки толстолистовой стали.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3 «Производство тонколистовой стали»

№1. Укажите термомеханические режимы производства толстолистовой стали.

№2. Перечислите основные дефекты  при производстве толстолистовой стали.

№3. Рассчитайте маршрут прокатки по заданным размерам готовой продукции. Рассчитайте энергосиловые параметры прокатки тонколистовой стали.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4 «Оборудование листовых станов»

Последовательность выполнения

№1. Укажите основные узлы клети прокатного стана.

№2. Перечислите основное оборудование и вспомогательное оборудование.

№3. Нарисовать кинематическую схему указанного агрегата.

№4. Агрегаты термической обработки и ускоренного охлаждения проката.

№5. Травильные машины. Укажите принцип работы, химические реагенты.

№6. Классификация прокатных клетей. Укажите назначение дополнительных валков и название клетей.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5 «Производительность и технико-экономические показатели листопрокатного производства»

Последовательность выполнения

№1. Укажите факторы определяющие производительность листопрокатного стана.

№2. Перечислите технико-экономические показатели листопрокатного производства

№3. Методики оценки технико-экономические показатели листопрокатного производства.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6 «Сортамент сортового проката»

Последовательность выполнения

№1. Укажите сортамент сталепроволочных танов.

№2. Укажите сортамент продукции среднесортовых станов.

№3. Укажите сортамент продукции рельсобалочных  станов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №7 «Технология производства полупродукта, крупного сорта, среднего и мелкого сорта»

Последовательность выполнения

№1. Перечислите основные технологические схемы производства заготовок.

№2. Перечислите основныеосновные виды заготовок сортовых станов.

№3. Особенности технологии производства сортового проката сложной формы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8 «Технология производства катанки»

№1. Требования к заготовке для производства катанки.

№2. Перечислите основное оборудование при производстве катанки.

№3. Рассчитайте маршрут прокатки по заданным размерам готовой продукции. Рассчитайте энергосиловые параметры прокатки катанки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №9 «Перспективы развития сортопрокатного производства»

Последовательность выполнения

№1. Укажите основные направления повышения технико-экономические показатели сортопрокатного производства.

№2. Перечислите перспективные технологии  при производстве сортового проката.

№3.  Перспективные марки сталей, обеспечивающие получение заданных физико-механических характеристик.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10 «Схемы размещения сортовых станов»

№1. Укажите основные узлы клети сортового прокатного стана.

№2. Перечислите основное оборудование и вспомогательное оборудование.

№3. Нарисовать кинематическую схему указанного агрегата.

№4. Укажите принципы работы правильных машин для правки профилей.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №11 «Главная линия прокатной клети»

Последовательность выполнения

№1. Перечислите элементы главной линии прокатной клети.

№2. Раскройте, в чем заключается назначение черновых и чистовых клетей?

№3. Укажите последовательность калибровки валков для заданного сортамента готовой продукции.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №12 «Классификация сортовых станов; основные кинематические и конструктивные схемы сортовых станов»

Последовательность выполнения

№1. Нарисовать кинематическую схему указанного стана.

№2. Приведите классификацию сортовых станов по назначению.

№3. Конструктивные особенности линий для реализации совмещенных процессов литьё непрерывной заготовки - прокатка.

№4. Укажите узлы и детали агрегата.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №13 «Валки сортовых станов. Технология изготовления прокатных валков; стали и чугуны  для прокатных валков»

Последовательность выполнения

№1. Создайте эскизы калибровки валков для заданного сортамента готовой продукции.

№2. Технология изготовления прокатных валков.

№3. Стали чугуны  для прокатных валков.

№4.  Произвести расчет прочности калиброванного валка.

Подготовка к экзамену:

Перечень теоретических вопросов к экзамену по листопрокатному производству:

- Новые технологические решения при производстве катанки на современном проволочном стане.

- Новые технологические решения по производству сортового проката в условиях мини-заводов.

- Новые технологические решения при производстве мелко-, средне- и крупносортного проката.

- Принципы и структура построения логистических цепей в теории ограничений.

- Методика описания текущего состояния и будущей ситуации в аспекте теории ограничений.

- Анализ методик планирования запасов и использованием различных логистических подходов.

- Основные положения теории ограничений в производственном аспекте.

- Новые технологические решения на современных сортовых станах, связанные с петлеобразованием.

- Влияние вертикальных валков прокатной клети на уширение металла.

- Деформация металла по ширине при тонколистовой прокатке.

- Расчет режимов и энергосиловых параметров при прокатке металла в чистовом проволочном блоке.

- Энергосиловые параметры при волочении проволоки.

- Скорость волочения и деформационный разогрев проволоки.

- Расчет маршрута волочения.

- Коэффициенты деформации при волочении и их связь между собой.

- Основные расчетные параметры процесса прокатки.

- Сортамент широкополосной горячекатаной стали и ее применение.

- Структура ШСГП, состав оборудования.

- Технологический процесс прокатки на ШСГП 2500 ОАО «ММК».

- Технологический процесс прокатки на ШСГП 2000 ОАО «ММК».

- Порядок технологических операций и основные параметры металла на ШСГП.

- Технологический процесс прокатки в черновой группе на ШСГП 2500, цели и особенности прокатки.

- Технологический процесс прокатки в чистовой группе на ШСГП 2500, цели и особенности прокатки.

- Технологический процесс прокатки в черновой группе на ШСГП 2000, цели и особенности прокатки.

- Технологический процесс прокатки в чистовой группе на ШСГП 2000, цели и особенности прокатки.

- Конструкция оборудования промежуточного рольганга на ШСГП, технологическое назначение

- Вспомогательное оборудование на ШСГП, его технологическое назначение при прокатке листовой стали.

- Технология смотки полос, оборудование и его расположение на ШСГП.

- Исходная заготовка, ее параметры и факторы влияющие на их изменение в процессе прокатки.

- Допустимые отклонения геометрической формы сляба, определение и характеристика.

- Дефекты исходной заготовки на ШСГП и методы их устранения.

- Температурные условия прокатки на ШСГП.

- Высокотемпературная прокатка на ШСГП.

- Нормализующая прокатка на ШСГП.

- Термомеханическая прокатка на ШСГП.

- Режим нагрева слябов под прокатку.

- Скоростные условия прокатки и режим натяжения на ШСГП.

- Влияние температуры конца прокатки и смотки на свойства горячекатаной стали.

- Устройства и режимы охлаждения полосы после чистовой группы клетей на ШСГП.

- Контролируемая прокатка, определение, виды и технология.

- Сортамент широкополосной холоднокатаной стали и ее применение.

- Схема производства холоднокатаной стали.

- Технологический процесс прокатки на ШСХП 2500 ОАО «ММК».

- Технологический процесс прокатки на ШСХП 2000 ОАО «ММК».

- Подкат и его подготовка к прокатке на ШСХП.

- Типы станов холодной прокатки полос.

- Реверсивные станы холодной прокатки.

- Непрерывные станы холодной прокатки.

- Технология и оборудование для удаления окалины перед прокаткой на ШСХП.

- Технология и оборудование для термообработки после прокатки на ШСХП.

- Дрессировка, назначение и технология.

- Типы дрессировочных станов, режимы дрессировки.

Перечень теоретических вопросов к экзамену по сортопрокатному производству:

- Технологический процесс производства на блюминге.

- Технологический процесс производства на НЗС.

- Технологический процесс производства на крупносортном стане.

- Технологический процесс производства на среднесортном стане.

- Технологический процесс производства на мелкосортном стане.

- Технологический процесс производства на проволочном стан.

- Технологический процесс производства на полосовом стане.

- Классификация НЗС и их сортамент. Исходный материал, готовая продукция.

- Классификация сортовых станов и их сортамент. Исходный материал, готовая продукция.

- Подготовка исходных материалов к прокатке на НЗС.

- Подготовка исходных материалов к прокатке на сортовых станах.

- Нагрев металла перед прокаткой.

- Калибр. Характеристика элементов калибра.

- Калибровка валков НЗС.

- Калибровка валков крупносортных станов.

- Калибровка валков среднесортных станов.

- Калибровка валков мелкосортных станов.

- Калибровка валков проволочных станов.

- Калибровка валков трехвалковых заготовочных станов.

- Режим обжатий. Общее понятие, выбор режима обжатий для НЗС.

- Режим обжатий. Общее понятие, выбор режима обжатий для сортовых станов.

- Режим обжатий. Общее понятие, выбор режима обжатий для проволочного стана.

- Пластическая деформация высоких полос.

- Системы калибров. Классификация.

- Система калибров: ящичные калибры. Основные характеристики, принцип расчета.

- Система калибров: ромб-квадрат. Основные характеристики, принцип расчета.

- Система калибров: овал-квадрат. Основные характеристики, принцип расчета.

- Система калибров: овал-круг. Основные характеристики, принцип расчета.

- Система калибров: шестигранник-квадрат. Основные характеристики, принцип расчета.

- Непрерывная разливка слитков. Характеристика способа производства заготовок.

- Машины непрерывной разливки стали. Вертикальные МНЛЗ.

- Машины непрерывной разливки стали. Криволинейные и радиальные МНЛЗ.

- Машины непрерывной разливки стали. Горизонтальные МНЛЗ.

- Оборудование МНЛЗ.

- Технология непрерывной разливки стали.

- Производство заготовок с использованием непрерывной разливки стали.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-3 способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения |  |  |
| Знать | - основные методы исследований, используемых в разработке новых технологических процессов ОМД; - определения процессов производства листового и сортового металла; | Перечень теоретических вопросов к экзамену по листопрокатному производству: - Новые технологические решения при производстве катанки на современном проволочном стане. - Новые технологические решения по производству сортового проката в условиях мини-заводов. - Новые технологические решения при производстве мелко-, средне- и крупносортного проката. - Принципы и структура построения логистических цепей в теории ограничений. - Методика описания текущего состояния и будущей ситуации в аспекте теории ограничений. - Анализ методик планирования запасов и использованием различных логистических подходов. - Основные положения теории ограничений в производственном аспекте. - Новые технологические решения на современных сортовых станах, связанные с петлеобразованием. - Влияние вертикальных валков прокатной клети на уширение металла. - Деформация металла по ширине при тонколистовой прокатке. - Расчет режимов и энергосиловых параметров при прокатке металла в чистовом проволочном блоке. - Энергосиловые параметры при волочении проволоки. - Скорость волочения и деформационный разогрев проволоки. - Расчет маршрута волочения. - Коэффициенты деформации при волочении и их связь между собой. - Основные расчетные параметры процесса прокатки. - Сортамент широкополосной горячекатаной стали и ее применение. Перечень теоретических вопросов к экзамену по сортопрокатному производству: - Технологический процесс производства на блюминге. - Технологический процесс производства на НЗС. - Технологический процесс производства на крупносортном стане. - Технологический процесс производства на среднесортном стане. - Технологический процесс производства на мелкосортном стане. - Технологический процесс производства на проволочном стан. - Технологический процесс производства на полосовом стане. - Классификация НЗС и их сортамент. Исходный материал, готовая продукция. - Классификация сортовых станов и их сортамент. Исходный материал, готовая продукция. - Подготовка исходных материалов к прокатке на НЗС. - Подготовка исходных материалов к прокатке на сортовых станах. - Нагрев металла перед прокаткой. - Калибр. Характеристика элементов калибра. |
| Уметь | - выполнять работы в области научно-технической деятельности по проектированию, информационному обслуживанию производства; | Примерные темы практических заданий: ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 «Общие вопросы прокатного производства» Последовательность выполнения №1. Дать определения процессов производства листового и сортового металла. №2. Приведите известные классификации технологических процессов ОМД. №3. Назначение, типы машин и агрегатов прокатных цехов. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 «Производство толстолистовой стали» Последовательность выполнения №1. Укажите термомеханические режимы производства толстолистовой стали. №2. Перечислите основные дефекты при производстве толстолистовой стали. №3. Рассчитайте маршрут прокатки по заданным размерам готовой продукции. Рассчитайте энергосиловые параметры прокатки толстолистовой стали. |
| Владеть | - методы исследований, правила и условия выполнения работ; - методиками составления научных отчетов, написания статей по выполненным НИР. | ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3 «Производство тонколистовой стали» №1. Укажите термомеханические режимы производства толстолистовой стали. №2. Перечислите основные дефекты при производстве толстолистовой стали. №3. Рассчитайте маршрут прокатки по заданным размерам готовой продукции. Рассчитайте энергосиловые параметры прокатки тонколистовой стали. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4 «Оборудование листовых станов» Последовательность выполнения №1. Укажите основные узлы клети прокатного стана. №2. Перечислите основное оборудование и вспомогательное оборудование. №3. Нарисовать кинематическую схему указанного агрегата. №4. Агрегаты термической обработки и ускоренного охлаждения проката. №5. Травильные машины. Укажите принцип работы, химические реагенты. №6. Классификация прокатных клетей. Укажите назначение дополнительных валков и название клетей. |
| ПК-11 способностью обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий |  |  |
| Знать | -технологию для производства листового и сортового металла; | Перечень теоретических вопросов к экзамену по листопрокатному производству: - Структура ШСГП, состав оборудования. - Технологический процесс прокатки на ШСГП 2500 ОАО «ММК». - Технологический процесс прокатки на ШСГП 2000 ОАО «ММК». - Порядок технологических операций и основные параметры металла на ШСГП. - Технологический процесс прокатки в черновой группе на ШСГП 2500, цели и особенности прокатки. - Технологический процесс прокатки в чистовой группе на ШСГП 2500, цели и особенности прокатки. - Технологический процесс прокатки в черновой группе на ШСГП 2000, цели и особенности прокатки. - Технологический процесс прокатки в чистовой группе на ШСГП 2000, цели и особенности прокатки. - Конструкция оборудования промежуточного рольганга на ШСГП, технологическое назначение - Вспомогательное оборудование на ШСГП, его технологическое назначение при прокатке листовой стали. - Технология смотки полос, оборудование и его расположение на ШСГП. - Исходная заготовка, ее параметры и факторы влияющие на их изменение в процессе прокатки. - Допустимые отклонения геометрической формы сляба, определение и характеристика. - Дефекты исходной заготовки на ШСГП и методы их устранения. - Температурные условия прокатки на ШСГП. - Высокотемпературная прокатка на ШСГП. - Нормализующая прокатка на ШСГП. Перечень теоретических вопросов к экзамену по сортопрокатному производству: - Калибровка валков НЗС. - Калибровка валков крупносортных станов. - Калибровка валков среднесортных станов. - Калибровка валков мелкосортных станов. - Калибровка валков проволочных станов. - Калибровка валков трехвалковых заготовочных станов. - Режим обжатий. Общее понятие, выбор режима обжатий для НЗС. - Режим обжатий. Общее понятие, выбор режима обжатий для сортовых станов. - Режим обжатий. Общее понятие, выбор режима обжатий для проволочного стана. - Пластическая деформация высоких полос. - Системы калибров. Классификация. - Система калибров: ящичные калибры. Основные характеристики, принцип расчета. - Система калибров: ромб-квадрат. Основные характеристики, принцип расчета. |
| Уметь | -выполнять технологические разработки, выбирать оптимальный вариант технологического процесса; | ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5 «Производительность и технико-экономические показатели листопрокатного производства» Последовательность выполнения №1. Укажите факторы определяющие производительность листопрокатного стана. №2. Перечислите технико-экономические показатели листопрокатного производства №3. Методики оценки технико-экономические показатели листопрокатного производства. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6 «Сортамент сортового проката» Последовательность выполнения №1. Укажите сортамент сталепроволочных танов. №2. Укажите сортамент продукции среднесортовых станов. №3. Укажите сортамент продукции рельсобалочных станов. |
| Владеть | - методами и способами производства листового и сортового металла; | ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №7 «Технология производства полупродукта, крупного сорта, среднего и мелкого сорта» Последовательность выполнения №1. Перечислите основные технологические схемы производства заготовок. №2. Перечислите основныеосновные виды заготовок сортовых станов. №3. Особенности технологии производства сортового проката сложной формы. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8 «Технология производства катанки» №1. Требования к заготовке для производства катанки. №2. Перечислите основное оборудование при производстве катанки. №3. Рассчитайте маршрут прокатки по заданным размерам готовой продукции. Рассчитайте энергосиловые параметры прокатки катанки. |

Примерное содержание:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-13 способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование |  |  |
| Знать | - оборудование для производства листового и сортового металла; | Перечень теоретических вопросов к экзамену по листопрокатному производству: - Термомеханическая прокатка на ШСГП. - Режим нагрева слябов под прокатку. - Скоростные условия прокатки и режим натяжения на ШСГП. - Влияние температуры конца прокатки и смотки на свойства горячекатаной стали. - Устройства и режимы охлаждения полосы после чистовой группы клетей на ШСГП. - Контролируемая прокатка, определение, виды и технология. - Сортамент широкополосной холоднокатаной стали и ее применение. - Схема производства холоднокатаной стали. - Технологический процесс прокатки на ШСХП 2500 ОАО «ММК». - Технологический процесс прокатки на ШСХП 2000 ОАО «ММК». - Подкат и его подготовка к прокатке на ШСХП. - Типы станов холодной прокатки полос. - Реверсивные станы холодной прокатки. - Непрерывные станы холодной прокатки. - Технология и оборудование для удаления окалины перед прокаткой на ШСХП. - Технология и оборудование для термообработки после прокатки на ШСХП. - Дрессировка, назначение и технология. - Типы дрессировочных станов, режимы дрессировки. Перечень теоретических вопросов к экзамену по сортопрокатному производству: - Система калибров: овал-квадрат. Основные характеристики, принцип расчета. - Система калибров: овал-круг. Основные характеристики, принцип расчета. - Система калибров: шестигранник-квадрат. Основные характеристики, принцип расчета. - Непрерывная разливка слитков. Характеристика способа производства заготовок. - Машины непрерывной разливки стали. Вертикальные МНЛЗ. - Машины непрерывной разливки стали. Криволинейные и радиальные МНЛЗ. - Машины непрерывной разливки стали. Горизонтальные МНЛЗ. - Оборудование МНЛЗ. - Технология непрерывной разливки стали. - Производство заготовок с использованием непрерывной разливки стали. |
| Уметь | - выбирать основное и вспомогательное оборудование для реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения; | ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №9 «Перспективы развития сортопрокатного производства» Последовательность выполнения №1. Укажите основные направления повышения технико-экономические показатели сортопрокатного производства. №2. Перечислите перспективные технологии при производстве сортового проката. №3. Перспективные марки сталей, обеспечивающие получение заданных физико-механических характеристик. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10 «Схемы размещения сортовых станов» №1. Укажите основные узлы клети сортового прокатного стана. №2. Перечислите основное оборудование и вспомогательное оборудование. №3. Нарисовать кинематическую схему указанного агрегата. №4. Укажите принципы работы правильных машин для правки профилей. |
| Владеть | - методами и способами выбора основного и вспомогательного оборудования для производства листового и сортового металла; | ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №11 «Главная линия прокатной клети» Последовательность выполнения №1. Перечислите элементы главной линии прокатной клети. №2. Раскройте, в чем заключается назначение черновых и чистовых клетей? №3. Укажите последовательность калибровки валков для заданного сортамента готовой продукции. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №12 «Классификация сортовых станов; основные кинематические и конструктивные схемы сортовых станов» Последовательность выполнения №1. Нарисовать кинематическую схему указанного стана. №2. Приведите классификацию сортовых станов по назначению. №3. Конструктивные особенности линий для реализации совмещенных процессов литьё непрерывной заготовки - прокатка. №4. Укажите узлы и детали агрегата. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №13 «Валки сортовых станов. Технология изготовления прокатных валков; стали и чугуны для прокатных валков» Последовательность выполнения №1. Создайте эскизы калибровки валков для заданного сортамента готовой продукции. №2. Технология изготовления прокатных валков. №3. Стали чугуны для прокатных валков. №4. Произвести расчет прочности калиброванного валка. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Салганик, В. М. Технология производства листовой стали : учебное пособие / В. М. Салганик, М. И. Румянцев ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1351.pdf&show=dcatalogues/1/1123803/1351.pdf&view=true  (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Ефремов, Д.В. Обработка металлов давлением : учебное пособие / Д.В. Ефремов, Т.Ю. Сидорова, Е.В. Кузнецов. — Москва : МИСИС, 2011. — 71 с. — Текст : электрон-ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://https://e.lanbook.com/book/116970   (дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для ав-ториз. пользователей.

3. Моделирование процессов ОМД с использованием современных программных продуктов : учебное пособие / А. А. Кальченко, К. Г. Пащенко ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Текст : электронный.

4. Оборудование для производства и качество продукции в цехах горячей прокатки : учебное пособие / М. И. Румянцев, О. В. Синицкий, Д. И. Кинзин, О. Б. Калугина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3237.pdf&show=dcatalogues/1/1136956/3237.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

1. Гончарук, А.В. Краткий словарь терминов в области обработки металлов давле-нием : словарь / А.В. Гончарук. — Москва : МИСИС, 2011. — 130 с. — ISBN 978-5-87623-405-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https:// https://e.lanbook.com/book/2054

(дата обращения: 27.10.2019). — Режим дос-тупа: для авториз. пользователей.

2. Константинов, И. Л. Прокатно-прессово-волочильное производство [Электронный ресурс] : учеб. / И. Л. Константинов, С. Б. Сидельников, Е. В. Иванов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 512 с. - ISBN 978-5-7638-2945-7 - Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=511102&spec=1

3. Сидельников С.Б. Технология прокатки: учебник / С.Б. Сидельников, И.Л. Константинов, Д.С. Ворошилов. –Красноярск: Сиб. фед. ун-т, 2016. 180 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=f4926d38-adfa-11e5-ad98-90b11c31de4c&page=2

в) Методические указания:

1. Потёмкин, В.К. Обработка металлов давлением : методические указания / В.К. Потёмкин, В.А. Трусов, Л.М. Капуткина. — Москва : МИСИС, 2011. — 27 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https:// https://e.lanbook.com/book/117031  (дата обращения: 27.10.2019). — Режим доступа: для ав-ториз. пользователей.

2. Разработка режима прокатки на ШСГП: методическая разработка к практическим занятиям и самостоятельной работе [Электронный образовательный ресурс]. Румянцев М. И. ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Но-сова». - Электрон. текстовые дан. – Магнитогорск: ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2013. – Режим доступа: http://lms.magtu.ru. – Заглавие с экрана.

3. Ильина, Н. Н. Теория обработки металлов давлением : практикум / Н. Н. Ильи-на ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с ти-тул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2762.pdf&show=dcatalogues/1/1132856/2762.pdf&view=true

(дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование ПО |  | № договора |  | Срок действия лицензии |  |  |  |
|  |  | MS Windows 7 Professional(для классов) |  | Д-1227-18 от 08.10.2018 |  | 11.10.2021 |  |  |  |
|  |  | MS Windows 7 Professional (для классов) |  | Д-757-17 от 27.06.2017 |  | 27.07.2018 |  |  |  |
|  |  | MS Office 2007 Professional |  | № 135 от 17.09.2007 |  | бессрочно |  |  |  |
|  |  | 7Zip |  | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |  |
|  |  | Autodesk 3ds Max Design 2011 Master Suite |  | К-526-11 от 22.11.2011 |  | бессрочно |  |  |  |
|  |  | Autodesk Architecture 2011 Master Suite |  | К-526-11 от 22.11.2011 |  | бессрочно |  |  |  |
|  |  | Autodesk AutoCad 2011 Master Suite |  | К-526-11 от 22.11.2011 |  | бессрочно |  |  |  |
|  |  | Autodesk AutoCAD 2020 |  | учебная версия |  | бессрочно |  |  |  |
|  |  | Autodesk AutoCAD 2019 |  | учебная версия |  | бессрочно |  |  |  |
|  |  | Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 |  | учебная версия |  | бессрочно |  |  |  |
|  |  | АСКОН Компас 3D в.16 |  | Д-261-17 от 16.03.2017 |  | бессрочно |  |  |  |
|  |  | АСКОН Вертикаль в.2014 |  | Д-261-17 от 16.03.2017 |  | бессрочно |  |  |  |
|  |  | Электронные плакаты по курсу "Машины и технология обработки материалов давлением" |  | К-227-12 от 11.09.2012 |  | бессрочно |  |  |  |
|  | Программное обеспечение для моделирования напряжений деформаций, в рулонном прокате, в процессе термического воздействия периодического характера | К-167-12 от 02.07.2012 |  | бессрочно |  |  |  |
|  | Программное обеспечение для разработки, адаптации и расчета износа валков станов горячей прокатки и прогнозирования профиля полосы | К-324-12 от 26.11.2012 |  | бессрочно |  |  |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |  |  |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название курса |  |  | Ссылка |  |  |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  |  | https://dlib.eastview.com/ |  |  |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |  |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |  |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |  |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  |  | URL: http://www1.fips.ru/ |  |  |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (322 ауд.) | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации; видеопроектор, экран настенный, компьютер; тестовые задания для текущего контроля успеваемости |
| Библиотека МГТУ | Каталоги, литература |
| Аудитория для проведения практических занятий. Лаборатория ОМД (048 ауд.) | Комплект печатных и электронных версий методических рекомендаций, учебное пособие, плакаты по темам «Технология и оборудование процессов производства листового и сортового металла» |
| Учебная аудитория для проведения практических работ (319 ауд.) | Комплект методических рекомендаций, учебное пособие, плакаты по темам «Технология и оборудование процессов производства листового и сортового металла». Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации; видеопроектор, экран настенный, компьютер; тестовые задания для текущего контроля успеваемости |