1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Структурообразование в отливках» являются: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина «Структурообразование в отливках» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения таких дисциплин как: «Материаловедение»; «Теория литейных процессов»; «Теория расплавов / Основы синтеза сплавов».

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для прохождения государственной итоговой аттестации и защите ВКР.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Структурообразование в отливках» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-10 - Способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и материалообработке |  |
| Знать | основные закономерности кристаллизации чистых металлов и сплавов; |
| Уметь | осуществлять технологические процессы в металлургии и материалообработки, опираясь на закономерности кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов; |
| Владеть | практическими навыками корректировки технологических процессов в металлургии. |
| ПК-12 - Способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды |  |
| Знать | особенности влияния формирующейся структуры в отливках на их эксплуатационные свойства; |
| Уметь | осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды; |
| Владеть | практическими навыками выбора материалов для изделий различного назначения. |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 180 акад. часа, в том числе:

–	контактная работа – 12,9 акад. часов:

–	аудиторная – 10 акад. часов;

–	внеаудиторная – 2,9 акад. часов

–	самостоятельная работа – 158,4 акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 8,7 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Процессы кристаллизации металлических сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Кристаллизация чистых металлов. Влияние и поведение нерастворимых примесей | 5 | 0,5 | 4/2И | - | 16 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы; подготовка к лабораторному занятию | Самоконтроль; лабораторная работа | ПК-10 - зув |
| 1.2. Процессы кристаллизации сплавов твердых растворов | 5 | 0,5 | - | - | 16 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы; | Самоконтроль | ПК-10 - з |
| 1.3 Неравновесная кристаллизация сплавов | 5 | 0,5 | - | - | 16 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы | Самоконтроль | ПК-10 - з |
| 1.4 Дендритная кристаллизация | 5 | 0,5 | - | - | 15,4 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы | Самоконтроль. Проверка индивидуального задания | ПК-10 - з |
| Итого по разделу |  | 2 | 4/2И | - | 63,4 |  |  |  |
| 2. Затвердевание отливок и их микроструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Характерные особенности процесса затвердевания отливок. Возникновение переходной области | 5 | 0,5 |  |  | 16 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы | Самоконтроль | ПК-12 - з |
| 2.2. Величина и строение переходной области в отливках. Особенности образующейся макроструктуры отливок | 5 |  |  |  | 16 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы | Самоконтроль | ПК-12 - з |
| 2.3 Образование микроструктуры в переходной области из сплавов твердых растворов | 5 | 0,5 |  |  | 16 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы | Самоконтроль | ПК-12 - з |
| 2.4 Образование микроструктуры в переходной области из сплавов с эвтектическим равновесием | 5 | 0,5 | 2/2И |  | 16 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы; подготовка к лабораторному занятию | Самоконтроль; лабораторная работа | ПК-12 - зув |
| 2.5 Образование микроструктуры в переходной области из сплавов с перитектическим равновесием | 5 | 0,25 |  |  | 16 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы | Самоконтроль | ПК-12 - з |
| 2.6 Образование микроструктуры в переходной области из сплавов с монотектическим равновесием | 5 | 0,25 |  |  | 15 | Самостоятельное изучение учебной и научно литературы | Самоконтроль. Проверка индивидуального задания | ПК-12 - з |
| Итого по разделу |  | 2 | 2/2И |  | 95 |  |  |  |
| Итого по курсу |  | 4 | 6/4И |  | 158,4 |  | Экзамен |  |
| Итого по дисциплине |  | 4 | 6/4И |  | 158,4 |  | Экзамен |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

5 Образовательные и информационные технологии

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Вопросы для самоконтроля:

- Какая температура называется равновесной?

- Что такое степень переохлаждения?

- Как степень переохлаждения влияет на разность свободной энергии жидкой и твердой фазы?

- Что такое граница раздела и как она влияет на значение свободной энергии?

- Какой зародыш называется критическим?

- Какова примерная скорость роста реальных металлических кристаллов?

- Какая кристаллизация называется дендритной?

- Какая область при кристаллизации сплавов называется переходной?

- Чем определяются величины межфазных энергий?

- Что такое равновесный температурный интервал кристаллизации?

- Что такое концентрационный интервал кристаллизации?

- Что такое темп кристаллизации?

- Какое превращение называется эвтектическим?

- Какое превращение называется перитектическим?

- Какое превращение называется монотектическим?

- Какое превращение называется эвтектоидным?

Вопросы к экзамену:

- Характеристики процесса кристаллизации сплава

- Характеристики процесса затвердевания литой заготовки

- Зарождение кристаллов чистых металлов

- Рост кристаллов чистых металлов

- Критерий Джексона. Принцип структурного соответствия П. Д. Данкова

- Влияние примесей на кристаллизацию чистых металлов

- Особенности кристаллизации твердых растворов

- Равновесная кристаллизация

- Неравновесная кристаллизация

- Неравновесная кристаллизация в системах с эвтектическим превращением

- Неравновесная кристаллизация в системе с перитектическим превращением

- Неравновесная кристаллизация в системах с монотектическим превращением

- Дендритная кристаллизация

- Характерные особенности процесса затвердевания отливок.

- Возникновение переходной области

- Величина и строение переходной области в отливках.

- Особенности образующейся макроструктуры отливок

- Образование микроструктуры в переходной области из сплавов твёрдых растворов

- Образование микроструктуры в переходной области из сплавов с эвтектическим равновесием

- Образование микроструктуры в переходной области из сплавов с перитектическим равновесием

- Образование микроструктуры в переходной области из сплавов с монотектическим равновесием

- Что такое ближний и дальний порядок в расположении атомов? В чем заключается сходство и различие жидкого и твердого состояния металлов?

- Чем предопределен минимальный размер зародыша при кристаллизации?

- Объясните физический смысл скорости зарождения центров кристаллизации (СЗЦ) и линейной скорости роста кристаллов (ЛСР) в расплаве. Каким фактором предопределены их величины?

- Почему при кристаллизации промышленных сплавов не наблюдается переохлаждения?

- Объясните роль и значение неметаллических включений для зарождения кристаллов в расплаве. Какими сходствами должны обладать включения и кристаллизующийся сплав, чтобы кристаллизация началась на неметаллическом включении?

- Почему в расплаве кристаллы имеют дендритную структуру?

- Объясните механизм измельчения микроструктуры сплава с помощью небольших добавок легирующего компонента.

- Сплав кристаллизуется в первом случае со скоростью 100 град/мин, во втором – 1 град/мин. При какой скорости охлаждения условия были ближе к равновесным?

- Анализ микроструктуры сплава в различных частях отливки показал большую разницу в размере дендритной ячейки. Чем это объясняется?

- В направленно затвердевшей отливке выявлено наличие неметаллических включений. В одной части отливки наблюдаются мелкие включения, а в другой – крупные. Объясните возможные механизмы их образования.

- Сплав имеет дендритную структуру. Условия кристаллизации были равновесными или неравновесными?

- В одной части отливки выявлена ячеистая структура, в другой – дендритная. В какой части отливки скорость охлаждения была выше?

- По равновесной диаграмме состояния интервал кристаллизации равен 50 К. Дифференциально-термический анализ показал 100 К. Чем объясняется такое расхождение?

- По равновесной диаграмме состояния в микроструктуре сплава должно быть 40 % эвтектики. Металлографический анализ показал 60 %. Каким образом объяснить это несовпадение?

- Какими характеристиками сплава предопределено образование переходной двухфазной (жидко-твердой) области в отливках?

- Какие внешние факторы влияют на размер переходной двухфазной области?

- Объясните образование размера макрозерен в отливках из сплавов твердых растворов от характера кристаллизации сплава и строения переходной двухфазной области.

- Как влияют неравновесные условия кристаллизации сплавов на величину переходной двухфазной области?

- Объясните образование микропористости в отливках.

Перечень лабораторных работ:

Обучающиеся выполняют несколько работ из предложенного перечня:

1. Изучение макроструктуры литого материала и дендритной кристаллизации.

2. Железоуглеродистые сплавы.

3. Микролегирование сталей и чугунов.

4. Изучение микроструктуры цветных сплавов.

5. Закалка углеродистой и легированной стали.

Перечень индивидуальных задания для обучающихся представлен в табл. п. 7.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-10 - Способность осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и материалообработке |  |  |
| Знать | основные закономерности кристаллизации чистых металлов и сплавов; | Вопросы для экзамена: - Характеристики процесса кристаллизации сплава - Характеристики процесса затвердевания литой заготовки - Зарождение кристаллов чистых металлов - Рост кристаллов чистых металлов - Критерий Джексона. Принцип структурного соответствия П. Д. Данкова - Влияние примесей на кристаллизацию чистых металлов - Особенности кристаллизации твердых растворов - Равновесная кристаллизация - Неравновесная кристаллизация - Неравновесная кристаллизация в системах с эвтектическим превращением |
| Уметь | осуществлять технологические процессы в металлургии и материалообработки, опираясь на закономерности кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов; | Практические задания на экзамен: - При изучении микроструктуры стали в центре дендритной ячейки установлено содержание кремния, равное 0,1 %, а на границе – 0,25 %. Определите коэффициент ликвации данного компонента. - Определите коэффициент распределения марганца в меди при температуре ликвидуса и солидуса в сплавах Cu-7 % Mn и Cu-40 % Mn (масс). Объясните полученные результаты. - Образец из сплава Cu-5 % Mn кристаллизуют методом направленного управляемого затвердевания со скоростью 0,1 мм/мин. Определите величину температурного градиента в жидкости, при котором фронт кристаллизации будет плоским, если D Ж = 5•10-5 см2/с, интервал кристаллизации сплава Δ t = 30 К.153 |
| Владеть | практическими навыками корректировки технологических процессов в металлургии. | Перечень тем для индивидуальных заданий студентам: - Описать понятия ближний и дальний порядок в расположении атомов? В чем заключается сходство и различие жидкого и твердого состояния металлов? - Чем предопределен минимальный размер зародыша при кристаллизации? Описать процесс кристаллизации на примере кривой охлаждения сплава. - Описать физический смысл скорости зарождения центров кристаллизации (СЗЦ) и линейной скорости роста кристаллов (ЛСР) в расплаве. Каким фактором предопределены их величины? - Схематично объяснить, почему при кристаллизации промышленных сплавов не наблюдается переохлаждения? - Описать механизм влияния неметаллических включений на зарождение кристаллов в расплаве. Какими сходствами должны обладать включения и кристаллизующийся сплав, чтобы кристаллизация началась на неметаллическом включении? - Описать механизм и нарисовать схему формирования дендритной структуры кристаллов в расплаве. - Описать механизм измельчения микроструктуры сплава с помощью небольших добавок легирующего компонента. - Сплав кристаллизуется в первом случае со скоростью 100 град/мин, во втором – 1 град/мин. При какой скорости охлаждения условия были ближе к равновесным? - Анализ микроструктуры сплава в различных частях отливки показал большую разницу в размере дендритной ячейки. Чем это объясняется? |
| ПК-12 - Способность осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды |  |  |
| Знать | особенности влияния формирующейся структуры в отливках на их эксплуатационные свойства; | Вопросы для экзамена: - Неравновесная кристаллизация в системе с перитектическим превращением - Неравновесная кристаллизация в системах с монотектическим превращением - Дендритная кристаллизация - Характерные особенности процесса затвердевания отливок. - Возникновение переходной области - Величина и строение переходной области в отливках. - Особенности образующейся макроструктуры отливок - Образование микроструктуры в переходной области из сплавов твёрдых растворов - Образование микроструктуры в переходной области из сплавов с эвтектическим равновесием - Образование микроструктуры в переходной области из сплавов с перитектическим равновесием - Образование микроструктуры в переходной области из сплавов с монотектическим равновесием |
| Уметь | осуществлять выбор материалов для изделий различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей среды; | Практические задания на экзамен: - С какой скоростью необходимо производить выращивание монокристалла из сплава Fe-5 % Si, чтобы фронт кристаллизации был плоским, если D Ж = 5•10-5 см2/с, ин-тервал кристаллизации сплава Δ t = 28 К, градиент температуры в жидкой зоне перед фронтом кристаллизации G L = 100 К/см. - Два сплава состава Cu-10 % Mn и Cu-10 % Ni кристаллизуются при неравновесных условиях, когда DЖ → ∞ , 0. DТВ = Определите коэффициент ликвации в этих сплавах после окончания кристаллизации. - Сплав имеет равновесный интервал кристаллизации 120 К и неравновесный 170 К. Отливка затвердевает с постоянным температурным градиентом 15 К/мм. Определите величину переходной двухфазной области в отливке при равновесной и неравновесной кристаллизации. - Двухкомпонентный сплав непрерывный твердый раствор без минимумов и максимумов имеет состав 10 % A + B . Равновесный коэффициент распределения компонента B равен 0,75. Определить величину дендритной ликвации при полностью неравновесной кристаллизации. |
| Владеть | практическими навыками выбора материалов для изделий различного назначения. | Перечень тем для индивидуальных заданий студентам: - В направленно затвердевшей отливке выявлено наличие неметаллических включений. В одной части отливки наблюдаются мелкие включения, а в другой – крупные. Объясните возможные механизмы их образования. - Сплав имеет дендритную структуру. Условия кристаллизации были равновесными или неравновесными? Объяснить механизм формирования такой структуры. - В одной части отливки выявлена ячеистая структура, в другой – дендритная. В какой части отливки скорость охлаждения была выше? Обосновать ответ. - По равновесной диаграмме состояния интервал кристаллизации равен 50 К. Дифференциально-термический анализ показал 100 К. Чем объясняется такое расхождение? Обосновать ответ. - По равновесной диаграмме состояния в микроструктуре сплава должно быть 40 % эвтектики. Металлографический анализ показал 60 %. Каким образом объяснить это несовпадение? Обосновать ответ. - Какими характеристиками сплава предопределено образование переходной двухфазной (жидко-твердой) области в отливках? - Какие внешние факторы влияют на размер переходной двухфазной области? Обосновать ответ. Представить схематичное изображение макроструктуры при влиянии различных факторов. - Описать механизм образование размера макрозерен в отливках из сплавов твердых растворов от характера кристаллизации сплава и строения переходной двухфазной области. - Как влияют неравновесные условия кристаллизации сплавов на величину переходной двухфазной области? Ответ представить в виде схематичного изображения микроструктур с пояснением. - Описать механизм образование микропористости в отливках. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Структурообразование в отливках» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена .

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

- Пикунов, М.В. Основы теории литейных процессов: кристаллизация сплавов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Пикунов, А.Н. Коновалов. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2015. — 91 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69762. — Загл. с экрана (дата обращения: 01.09.2020).

- Материаловедение : фазовые диаграммы двухкомпонентных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Поздняков [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 98 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93649. — Загл. с экрана (дата обращения: 01.09.2020).

б) Дополнительная литература:

- Пикунов, М.В. Современные проблемы материаловедения и металлургии : кристаллизационные процессы [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Пикунов, В.Е. Баженов. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 95 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93657. — Загл. с экрана (дата обращения: 01.09.2020).

в) Методические указания:

- Практикум. Емелюшин А.Н., Молочкова О.С., Петроченко Е.В. Магнитогорск. Изд. Центр ФГБОУ МГТУ им. Г.И. Носова. 2019. 64 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2016 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое | бессрочно |

1. Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС»: https://dlib.eastview.com/

2. Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ): URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp

3. Поисковая система Академия Google (Google Scholar): URL: https://scholar.google.ru/

4. Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам: URL: http://window.edu.ru/

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»: URL: http://www1.fips.ru/

6. Российская Государственная библиотека. Каталоги: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/

7. Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова: http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp

8. Университетская информационная система РОССИЯ: https://uisrussia.msu.ru

9. Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science»: http://webofscience.com

10. Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus»: http://scopus.com

11. Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals: http://link.springer.com/

12. Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols: http://www.springerprotocols.com/

13. Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference: http://www.springer.com/references

14. Архив научных журналов «Национальный электронно-информационный концорциум» (НП НЭИКОН): https://archive.neicon.ru/xmlui/.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционная аудитория | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Литейная лаборатория | 1. Плавильные печи. 2. Термические печи. 3. Лаборатория контроля качества формовочной смеси. 4. Твердомер. 5. Приборы для испытания образцов на износостойкость. 6. Микроскоп. |
| Исследовательская лаборатория | Термоаналитический прибор Iupiter 449 F3 фирмы NETZSCH (Германия). Автоматизированный анализатор CW – Multiphase (Германия). Эмиссионный спектрометр Spectromaxx. |
| Лаборатория металлографии | Микроскопы МИМ-6, МИМ-7 |
| Компьютерный класс | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель. Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Аудитории для самостоятельной работы: компьютерные классы; читальные залы библиотеки | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Специализированная мебель. Станочный парк оборудования и инструменты для профилактического обслуживания и ремонта учебного оборудования. Помещение для хранения учебного оборудования |